##### CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO

Rivestimento murale continuo per interni, a base di resine sintetiche, impiegato in edilizia per la protezione e la decorazione di superfici murali interne di edifici di nuova e vecchia costruzione, dove si vuole ottenere un effetto vellutato a “buccia d’arancia”.

#### COMPOSIZIONE

BUCCIATO LISCIO è un prodotto in pasta a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, carbonati di calcio micronizzati, ossidi di titanio e/o ferro, additivi specifici. E’ esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

MODALITA’ D’APPLICAZIONE

Sono idonei i  supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, malte bastarde, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, perfettamente asciutti e coesivi.

Non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione

Applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE diluita in rapporto con acqua in rapporto da 1:1 a 1:10 a secondo il grado d’isolamento desiderato; dopo 12 ore applicare una prima mano come sottofondo di BUCCIATO LISCIO diluita con il 25% di acqua con rullo a pelo.

Dopo 3 ore minimo applicare la seconda mano di BUCCIATO LISCIO con rullo di spugna con diluizione massimo del 5% con acqua.

# DATI TECNICI

PESO SPECIFICO                                 1,570 Kg./Lt. +/- 0,5%

VISCOSITA’                                            pasta tixotropica

ESSICAZIONE                                      asciutto al tatto :           circa 2 ore a 20°C

asciutto in profondità :  circa 24 ore a 20°C

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE compresa tra 5°C e 30°C

RESA 				    0,700 – 0,800 Lt./m² (a due mani)

COLORE:		                   tinte di cartella

CONFEZIONE: 			    contenitori in polietilene da Lt. 14e Lt. 4

### CONSERVAZIONE:		    24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

### VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici interne con rivestimento murale sintetico ad effetto bucciato, del tipo BUCCIATO LISCIO della Spiver s.r.l., a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, carbonati di calcio micronizzati, ossidi di titanio e/o ferro, additivi specifici; con applicazione di una prima mano come sottofondo di BUCCIATO LISCIO diluita con il 25% di acqua con rullo a pelo e, dopo 3 ore minimo ,applicare la seconda mano di BUCCIATO LISCIO con rullo di spugna con diluizione massimo del 5% con acqua.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €………………….

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti  a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni  eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.