##### CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO

Rivestimento murale continuo per interni a “lucido diretto” applicabile a spessore con effetto “buccia d’arancia” lucida. BUCCIATO LUCIDO è dotato di una elevata resistenza meccanica, di facile pulizia ed eccezionale resistenza  ai lavaggi, pertanto trova impiego in ambienti dove occorre un’igiene assoluta, quali ospedali, scuole, comunità, etc.

COMPOSIZIONE

BUCCIATO LUCIDO è un prodotto in pasta a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, ossidi di titanio e/o ferro, additivi specifici. E’ esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

MODALITA’ D’APPLICAZIONE

Sono idonei i  supporti fini in gesso, cartongesso, o vecchie idropitture previa adeguato trattamento di preparazione, comunque sottofondi perfettamente asciutti e coesivi.

Non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO o POLISTUCK (in ragione dello spessore da rasare), ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:2 fino ad 1:6 in base alla assorbimento del supporto; dopo 12 ore applicare una prima mano come sottofondo di BUCCIATO LUCIDO diluita con il 25% di acqua con rullo a pelo.

Dopo 3 ore minimo applicare la seconda mano di BUCCIATO LUCIDO con rullo di spugna con diluizione massimo del 5% con acqua.

# DATI TECNICI

PESO SPECIFICO                                 1150 gr./lt +/- 5%

VISCOSITA’                                            pasta tixotropica

ESSICAZIONE                                      asciutto al tatto :           circa 2 ore a 20°C

asciutto in profondità :  circa 24 ore a 20°C

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE compresa tra 5°C e 30°C

RESA 				    0,450 – 0,550 Lt./m² (a due mani)

COLORE:		                   tinte di cartella

CONFEZIONE: 			    contenitori in polietilene da Lt. 13, e Lt. 4

### CONSERVAZIONE:		    18 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

### VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici interne con rivestimento murale sintetico ad effetto « buccia d’arancia » lucida, del tipo BUCCIATO LUCIDO della Spiver s.r.l., a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, carbonati di calcio micronizzati, ossidi di titanio e/o ferro, additivi specifici; previa applicazione di una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:2 fino ad 1:6 in funzione dell’assorbimento del supporto, con applicazione di una prima mano come sottofondo di BUCCIATO LUCIDO diluita con il 25% di acqua con rullo a pelo e, dopo 3 ore minimo ,applicare la seconda mano di BUCCIATO LUCIDO con rullo di spugna con diluizione massimo del 5% con acqua.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €………………….

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti  a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni  eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.