##### CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO

Pittura minerale al grassello di calce, non filmogena ad elevata traspirabilità ad effetto antico, per interni ed esterni, specifica per la protezione e decorazione di edifici di notevole interesse storico-architettonico. Grazie alle caratteristiche del grassello di calce (a lunga stagionatura), ETRUSCA consente particolari effetti cromatici tipici delle “antiche pitture”, consente inoltre eccellente diffusione e permeabilità del vapore acqueo, e un’ottima e naturale azione antimuffa dovuta all’elevato PH del sistema.

COMPOSIZIONE

Grassello di calce a lunga stagionatura, cariche calcaree micronizzate, pigmenti perfettamente stabili agli U.V., additivi.

MODALITA’ D’APPLICAZIONE

Sono idonei i  supporti di malta fine a base di grassello di calce e senza cemento, assolutamente naturali e non addivitati, perfettamente asciutti e coesivi.

Inumidire il supporto 30 minuti prima dell’applicazione, diluire con circa il 40-50% di acqua e applicare a pennello in due passate intervallate l’una dall’altra da un min. di 2 ore a max. 12 ore.

Se si vuole ottenere un effetto chiaroscuro si consiglia applicare una terza passata con una spugna con la tecnica della sfumatura.

Non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione

# DATI TECNICI

PESO SPECIFICO                                  1,660 kg./Lt +/- 0,5%

VISCOSITA’                                            pasta tixotropica

ESSICAZIONE                                      asciutto al tatto :           circa 2 ore a 20°C

asciutto in profondità :  circa 24 ore a 20°C

PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO: sd = 0,012 m (UNI 8202/43)

PERMEABILITA’ ALL’ACQUA:     w = 0,21 (kg/mq.x h 0,5)

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE compresa tra 5°C e 30°C

RESA                                                     consumo 0,300 – 0,400 Lt./m² (a due mani)

COLORE:		                   tinte di cartella

CONFEZIONE: 			    contenitori in polietilene da Lt. 14

### CONSERVAZIONE:		    24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

### VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici esterne ed interne con pittura al grassello di calce, del tipo ETRUSCA della Spiver s.r.l. , a base di grassello di calce a lunga stagionatura, cariche calcaree micronizzate, pigmenti perfettamente stabili agli U.V., additivi; con consumo di 0,400 Lt./m² (a due mani); con applicazione a pennello secondo l’effetto e la tinta scelti dalla D.L..

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €………………….

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti  a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni  eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.